CCTP type

(Cahier des Charges Techniques et Particulières)

SOLUTION BETON

Système ECOVEGETAL VILLAROC minéral

utilisation modérée à intensive

Le système ECOVEGETAL VILLAROC est destiné à réaliser des places, trottoirs, allées et voies piétonnes, des pistes cyclables ou des stationnements pour véhicules légers, utilitaires ou poids lourds ainsi que la stabilisation de voie pompier. L’épaisseur de la dalle ECOVEGETAL VILLAROC en béton de couleur grise ou anthracite est de 8 cm. La dalle de stabilisation ECOVEGETAL VILLAROC est posée sur un lit de pose en gravillons, puis remplie d’un de gravillons de granulométrie < à 10 mm. Le tout permettant l’infiltration des eaux pluviales tout en garantissant une utilisation intensive continue. Le système ECOVEGETAL VILLAROC est validé par un organisme COFRAC pour domaine d’emploi « fourgon pompier échelle déployée » selon essai 022275 (80N/cm²);

- Coupe technique

*Contactez ECOVEGETAL pour déterminer le volume d’eau à gérer

et connaître l’épaisseur de sous-fondation à prévoir

- Descriptif des produits

Drain de sécurité : L’usage d’un drain n’est pas obligatoire pour un parking perméable. ECOVEGETAL ou autre fournisseur devra fournir une note de calcul avec l’épaisseur de sous-fondation idéale pour stocker et infiltrer toute l’eau de pluie y compris celle des allées de circulation non perméable ou même des toitures.

Géotextile composé d’un filtre en polypropylène non tissé aiguilleté. Perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6kN/m, résistance au poinçonnement statique de 1100 N et ouverture de filtration de 90 μ pour la retenue des fines. Pour la mise en œuvre, prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés.

Sous-fondation 40/80

Matériau porteur et drainant assurant la performance mécanique de la sous-fondation de la couche de forme. 10 à 40 cm compactés. Concassé non-gélif à 240 cycles.

Fondation de type grave drainante

Matériau drainant à granulométrie continue (0/31,5) qui assure une bonne stabilité après compactage. Concassé non-gélif à 240 cycles. Le matériau utilisé pour réaliser la fondation doit être qualifié drainant.

Lit de pose

Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10 (idéalement 4/6). Différentes couleurs disponibles selon les régions. (3 cm de lit de pose).

Dalles ECOVEGETAL VILLAROC

Dalles alvéolaires en béton de couleur grise ou anthracite. Dimensions 330x330 mm. Epaisseur 80 mm. Poids de 14,8 kg par unité. Charge rupture minimum : 40 N/mm. Conditionnement : 10 m²/palette. Surface de vide de 25%.

Matériaux de remplissage

Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10 (idéalement 4/6). Différentes couleurs disponibles selon les régions. (3 cm de lit de pose).

Délimitations des espaces de stationnement :

Pour délimiter les places de parking, deux choix s’offrent à vous :

- Utiliser des dalles VILLAROC d’une autre couleur pour délimiter les espaces de stationnement

- Utiliser des ECOPAVES avec écarteurs de 7 mm de couleur anthracite. Dimensions 20x20cm.

- Possibilité de délimiter les places à l’aide d’un trait de peinture.

Exemples de calepinages :

Place de 266x500			       Place de 253x500

Délimitations VILLAROC			Délimitations ECOPAVES

- Mise en œuvre

- Décaissement et évacuation du sol en place sur 30 à 60 cm (VL : 30 cm - PL : 60 cm) ;

- Vérifier la perméabilité du sol. Un drain de sécurité est recommandé, pour un coefficient de perméabilité k <10-6 m/s ;

- Compactage du fond de forme et contrôle de sa portance qui doit être de 50 Mpa sur la plateforme avant pose des dalles pour une utilisation VL ;

- Poser un géotextile sur l’arase du fond de forme compacté avec recouvrement de 10 cm de lés ;

- Mettre en œuvre la sous fondation, 10 à 40 cm de concassé drainant (40/80) selon l’usage du parking. Elle assurera portance et drainage. Compacter selon les règles de l’art ;

- Fourniture et pose d’une fondation de 20 cm d’une grave qualifiée drainante dont le pourcentage de fines est limité ; la grave doit être parfaitement réglée ;

- Compacter selon les règles de l’art, vérifier la déformabilité de la plateforme, contrôler les niveaux ;

- Régler la fondation par un lit de pose de 3 cm compacté de gravillons ;

- Poser les dalles ECOVEGETAL VILLAROC ;

- Remplir les alvéoles de gravillons.

Deux coloris disponibles :

Exemples de mise en œuvre :

DPGF type

(Décompte des Prix Globaux et Forfaitaires)

SOLUTION BETON

Système ECOVEGETAL VILLAROC minéral

utilisation modérée à intensive

| Descriptif | Unité | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fourniture et pose de l’ensemble des couches du système ECOVEGETAL VILLAROC : - Décaissement et évacuation du sol en place - Compactage du fond de forme - Drain de sécurité : (si perméabilité du sol ≥ à 10-7 ou 10-6 selon la région) fourniture et pose d’un drain annelé diamètre 80 à 100 mm. Le drain sera posé dans un lit de gravier 20/40 dans une tranchée de 20 cm x 20 cm délimitée d’un géotextile. - Géotextile en polypropylène non tissé, d’une perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6 kN/m, résistance au poinçonnement statique 11100 N, ouverture de filtration de 90 μ. Yc recouvrement des lés. - Sous-fondation 40/80 : Hauteur de 10 à 40 cm compactés. Concassé non-gélif à 240 cycles. - Fondation qualifiée drainante : matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. Concassé non-gélif à 240 cycles. - Lit de pose Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10. Différentes couleurs disponibles selon les régions. - Dalles ECOVEGETAL ROC en béton de couleur grise ou anthracite. Dimensions 330x330 mm. Epaisseur 80 mm. Poids de 14,8 kg par unité. 10m²/palette. - Remplissage des dalles en mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10. Différentes couleurs disponibles selon les régions. - ECOPAVES BETON de couleur anthracite avec écarteurs de 7 mm. Dimensions : 20x20 cm. | m² m3 m² ml m² m3 m3 m3 m² m3 m² |  |  |