CCTP type

(Cahier des Charges Techniques et Particulières)

SOLUTION BETON

Système ECOVEGETAL VILLAROC végétalisé

Utilisation modérée à intensive – stationnement en long

Fourniture et pose d’un système ECOVEGETAL VILLAROC destiné à réaliser des places, trottoirs, allées et voies piétonnes, des pistes cyclables ou des stationnements pour véhicules légers, utilitaires, poids lourds et la stabilisation de voies pompiers. Cette prestation comprend le terrassement, la fondation, la fourniture et la pose des revêtements végétalisés ainsi que le marquage des places de parkings.

Le système sera posé pour des places de stationnement du projet (…). L’allée de distribution du parking sera drainante et réalisée en ECOVEGETAL VILLAROC. Le revêtement de surface devra être 100 % perméable, un certificat de ruissellement de surface nul sera exigé.

Par sa facilité de mise en œuvre et sa modularité, le système ECOVEGETAL VILLAROC s’adapte à de nombreuses contraintes environnementales.

L’épaisseur de la dalle ECOVEGETAL VILLAROC en béton de couleur grise ou anthracite est de 8 cm. La dalle de stabilisation ECOVEGETAL VILLAROC est posée sur un lit de pose ECOVEGETAL MOUSSES porteur, puis remplie ce même substrat FERTIL ROC adapté à la palette végétale ECOVEGETAL MOUSSES.

Le tout permettant l’infiltration des eaux pluviales tout en garantissant une utilisation intensive continue. Le système ECOVEGETAL VILLAROC est validé par un organisme COFRAC pour domaine d’emploi « fourgon pompier échelle déployée » selon essai 022275 (80N/cm²);

- Coupe technique

*Contactez ECOVEGETAL pour déterminer le volume d’eau à gérer

et connaître l’épaisseur de sous-fondation à prévoir

- Descriptif des produits

Drain de sécurité : L’usage d’un drain n’est pas obligatoire pour un parking perméable avec un fond de forme peu perméable (K de 10-7 à 10-8 m/s) à la condition de dimensionner la sous-fondation pour assurer le stockage des eaux pluviales.

Géotextile

Couche filtrante non tissée de fibre polypropylène vierge haute densité, 150 gr/m². Perméabilité normale au plan de 0,080 m/s, résistance à la traction de 12,1 kN/m, résistance au poinçonnement statique de 1,60 kN et ouverture de filtration de 80 μm pour la retenue des fines. Pour la mise en œuvre, prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés.

Sous-fondation 30/60 ou 40/80

Le matériau sera porteur et drainant pour assurer une performance mécanique suffisante. Fourniture et pose d’un concassé non-gélif à 244 cycles avec un pourcentage de vide de 30 à 35 % minimum après tassement. La couche ne peut en aucun cas être inférieure à 10 cm d’épaisseur. Elle assure le stockage de l’eau afin de garantir son infiltration totale. Elle sera exempte de fines (granulométrie de 0 à 5 mm).

L’entrepreneur devra définir la bonne épaisseur de la sous-fondation après validation par une étude hydrologique de sorte à garantir l’infiltration totale des eaux pluviales et la bonne portance du parking.

Grave 0/31,5 qualifiée drainante

Le spectre granulométrique devra respecter les pourcentages des différents granulats afin d’assurer la fermeture de cette couche de fondation pour que le lit de pose en substrat soit retenu. Matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. La grave drainante devra garantir un coefficient de perméabilité K de 10-4 m/s. La grave drainante sera non-gélive à 244 cycles. Son épaisseur sera de 20 cm après compactage.

Lit de pose : substrat ECOVEGETAL MOUSSES

De couleur rouge brique et amendé spécifiquement pour permettre une colonisation lente par des végétaux de milieux arides. Substrat à base de terres cuites recyclées issues de matériaux de construction (briques, tuiles, ...) ; Le substrat par sa forte porosité devra assurer une rétention d’eau élevée (30 à 35 % minimum) pour les végétaux des dalles précultivées et garantir un coefficient de perméabilité K de 10-4 m/s.

Le spectre granulométrique sera de 3/15. Sa structure sera stable.

Dalles ECOVEGETAL VILLAROC

Dalles alvéolaires en béton de couleur grise ou anthracite. Dimensions 330x330 mm. Epaisseur 80 mm. Poids de 14,8 kg par unité. Charge rupture minimum : 40 N/mm. Conditionnement : 10 m²/palette. Surface de vide de 25%.

Remplissage : substrat FERTIL ROC

Le substrat FERTIL ROC est également le matériau de remplissage des dalles alvéolaires en béton VILLAROC. Il est constitué d’un mélange de terres cuites concassées, de pouzzolane et de compost de déchets verts. Granulométrie 0/4. Capacité de rétention en eau de 30% minimum.

Semis ECOVEGETAL MOUSSES

Palette végétale spécifique ECOVEGETAL MOUSSES. Les espèces végétales sélectionnées, résistantes à une utilisation intensive du parking, proviennent de milieux arides (bord de mer, montagne). Le système ECOVEGETAL MOUSSES crée un véritable écosystème autonome sans entretien. Le couvert végétal du système ECOVEGETAL MOUSSES change au rythme des saisons.

Son aspect d’ensemble est hétérogène, il est à la fois fonction de l’usage qui est fait du parking et de l’interaction des végétaux avec le milieu.

*Liste non exhaustive

Délimitations des espaces de stationnement :

Pour délimiter les places de parking, deux choix s’offrent à vous :

- Utiliser des dalles VILLAROC d’une autre couleur pour délimiter les espaces de stationnement

- Utiliser des ECOPAVES avec écarteurs de 7 mm de couleur anthracite. Dimensions 20x20cm.

- Possibilité de délimiter les places à l’aide d’un trait de peinture.

Exemples de calepinages :

Place de 253x500

Délimitations ECOPAVES

Place de 266x500

Délimitations VILLAROC

Mise en œuvre

- Décaissement et évacuation du sol en place sur 30 à 60 cm (VL : 30 cm - PL : 60 cm) ;

- Vérifier la perméabilité du fond de forme afin de dimensionner la sous-fondation pour assurer le stockage puis l’infiltration des eaux pluviales ;

- Un drain de sécurité est recommandé, pour un coefficient de perméabilité k <10-6 m/s ;

- Compactage et contrôle de la portance du fond de forme. Performance à atteindre de 50 Mpa de la plateforme avant mise en œuvre des couches de la fondation et pose des dalles pour une utilisation VL ou PL ;

- Poser un géotextile sur l’arase du fond de forme compacté avec recouvrement de 10 cm de lés ;

- Mettre en œuvre la sous-fondation, 10 à 40 cm de concassé drainant 30/60 ou 40/80. Compacter selon les règles de l’art ;

- Fourniture et pose d’une fondation de 20 cm d’une concassé drainant dont le pourcentage de fines est limité ; la grave doit être parfaitement réglée ;

- Compacter selon les règles de l’art, vérifier la déformabilité de la plateforme, contrôler les niveaux ;

- Régler la fondation par un lit de pose de 3 cm compacté type ECOVEGETAL MOUSSES ;

- Poser les dalles ECOVEGETAL VILLAROC ;

- Remplir les alvéoles de substrat type FERTIL ROC ;

- Semer les graines de la palette ECOVEGETAL MOUSSES : 5 kg/100m².

Deux coloris disponibles :

Exemples de mise en œuvre :

DPGF type

(Décompte des Prix Globaux et Forfaitaires)

SOLUTION BETON

Système ECOVEGETAL VILLAROC végétalisé

Utilisation modérée à intensive – stationnement en long

| Descriptif | Unité | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fourniture et pose de l’ensemble des couches du système ECOVEGETAL VILLAROC : - Décaissement et évacuation du sol en place - Compactage du fond de forme - Drain de sécurité : (si perméabilité du sol ≥ à 10-7 ou 10-6 selon la région) fourniture et pose d’un drain annelé diamètre 80 à 100 mm. Le drain sera posé dans un lit de gravier 20/40 dans une tranchée de 20 cm x 20 cm délimitée d’un géotextile. - Couche filtrante non tissée de fibre polypropylène vierge haute densité, 150 gr/m². Perméabilité normale au plan de 0,080 m/s, résistance à la traction de 12,1 kN/m, résistance au poinçonnement statique de 1,60 kN et ouverture de filtration de 80 μm pour la retenue des fines. Pour la mise en œuvre, prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés. - Sous-fondation 30/60 ou 40/80 : Hauteur de 10 à 40 cm compactés. Concassé non-gélif à 244 cycles. - Fondation drainante Matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. Concassé non-gélif à 244 cycles. - Lit de pose ECOVEGETAL MOUSSES - Remplissage FERTIL ROC - Dalles ECOVEGETAL VILLAROC en béton de couleur grise ou anthracite. Dimensions 330x330 mm. Epaisseur 80 mm. Poids de 14,8 kg par unité. 10m²/palette. - Semis ECOVEGETAL MOUSSES - ECOPAVES BETON de couleur anthracite avec écarteurs de 7 mm. Dimensions : 20x20 cm. | m² m3 m² ml m² m3 m3 m3 m² kg m² U |  |  |