CCTP type

(Cahier des Charges Techniques et Particulières)

SYSTEMES PERMEABLES

ESPACES RECREATIFS

Au cœur des villes, de nombreux espaces peuvent être désimperméabiliser pour une meilleure gestion des eaux pluviales et le confort de tous, c’est notamment le cas des aires récréatives (terrains de pétanque, espaces jeux, tables de ping-pong, etc.).

- Aire de jeux perméable

Grave 0/31,5 qualifiée drainante

Le spectre granulométrique devra respecter le coefficient de perméabilité d’une grave drainante qui est de 10-4. Matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. La grave drainante sera non-gélive à 240 cycles.

Dalles ECORASTER

Le module ECORASTER S50 est le mieux adapté pour le système perméable ECOMINERAL. Module en PEBD (polyéthylène basse densité) 100% recyclé, issu du recyclage « post consumer », de couleur noire avec croisillons de portance à la base. Les dalles en polyéthylène haute densité ou polypropylène sensibles aux ultraviolets sont proscrites. Système d’attache par tenon-mortaise sécurisé pour une stabilité parfaite dès la mise en œuvre. Modules avec 36 points de fixation par m² qui forment une armature solidaire, continue et très souple. Résistant au gel, inaltérable aux UV

- Dimensions : modules de 1,33 m2 ; Hauteur : 50 mm

- Capacité de charge à vide : 150 t/m² et capacité de charge remplie 800 t/m² minimum

- Parois incurvées pour absorber la dilatation, pose sans joint de dilatation

- Surface d’enracinement à la base > à 95%

- Garantie 20 ans (selon nos conditions de garantie)

Matériaux de remplissage

Copeaux de bois de granulométrie 10/20.

- Aire de pique-nique en pavés type ECOVEGETAL PAVE

Drain de sécurité : L’usage d’un drain n’est pas obligatoire pour un parking perméable. Les études menées par ECOVEGETAL et les résultats du programme de recherche Roulépur ont montré que les parkings perméables végétalisés avaient une capacité de rétention d’eau très importante, même avec un fond de forme très peu perméable (10-8 à 10-7 m/s).

Géotextile composé d’un filtre en polypropylène non tissé aiguilleté, 200 gr/m². Perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6kN/m, résistance au poinçonnement statique de 1100 N et ouverture de filtration de 90 μ pour la retenue des fines. Pour la mise en œuvre, prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés.

Sous-fondation 40/80

Matériau porteur et drainant assurant la performance mécanique de la sous-fondation de la couche de forme. Concassé non-gélif à 240 cycles. La couche ne peut en aucun cas être inférieure à 20 cm d’épaisseur.

L’entrepreneur devra définir la bonne hauteur de la sous-fondation pour garantir l’infiltration totale des eaux pluviales et la bonne portance du parking.

Grave 0/31,5 qualifiée drainante

Le spectre granulométrique devra respecter le coefficient de perméabilité d’une grave drainante qui est de 10-4. Matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. La grave drainante sera non-gélive à 240 cycles.

Lit de pose

Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10 (idéalement 4/6). Différentes couleurs disponibles selon les régions. (3 cm de lit de pose).

Dalles alvéolaires type ECORASTER BLOXX

Dimensions du module : 1 x 1,33 m - Hauteur : 5 cm. Poids 8,22 kg par m². En PEBD 100% recyclé et recyclable. Capacité de charge remplie 800 t/m². Neutre pour l’environnement. Garantie 50 ans. Les parois avaloirs des ECORASTER BLOXX permettent un coefficient de ruissellement de surface nul.

Pavés béton type PAVES BLOXX

Dimensions 14x14x4,5 cm. Poids 2,12 kg à l’unité. En béton compressé de couleur gris, anthracite ou rouge.

- Echiquier en dalles gravillons type ECOVEGETAL MINERAL

Drain de sécurité : L’usage d’un drain n’est pas obligatoire pour un parking perméable. Les études menées par ECOVEGETAL et les résultats du programme de recherche Roulépur ont montré que les parkings perméables végétalisés avaient une capacité de rétention d’eau très importante, même avec un fond de forme très peu perméable (10-8 à 10-7 m/s).

Géotextile composé d’un filtre en polypropylène non tissé aiguilleté, 200 gr/m². Perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6kN/m, résistance au poinçonnement statique de 1100 N et ouverture de filtration de 90 μ pour la retenue des fines. Pour la mise en œuvre, prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés.

Sous-fondation 40/80

Matériau porteur et drainant assurant la performance mécanique de la sous-fondation de la couche de forme. Concassé non-gélif à 240 cycles. La couche ne peut en aucun cas être inférieure à 20 cm d’épaisseur.

L’entrepreneur devra définir la bonne hauteur de la sous-fondation pour garantir l’infiltration totale des eaux pluviales et la bonne portance du parking.

Grave 0/31,5 qualifiée drainante

Le spectre granulométrique devra respecter le coefficient de perméabilité d’une grave drainante qui est de 10-4. Matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. La grave drainante sera non-gélive à 240 cycles.

Lit de pose et matériau de remplissage

Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10 (idéalement 4/6). Différentes couleurs disponibles selon les régions. (3 cm de lit de pose).

Dalles alvéolaires type ECORASTER E50

Module en PEBD (polyéthylène basse densité) 100% recyclé, issu du recyclage « post consumer », de couleur noire avec croisillons de portance à la base. Les dalles en polyéthylène haute densité ou polypropylène sensibles aux ultraviolets sont proscrites.

- Système d’attache par tenon-mortaise sécurisé pour une stabilité parfaite dès la mise en œuvre

- Modules avec 36 points de fixation par m2 qui forment une armature solidaire, continue et très souple

- Résistant au gel, inaltérable aux UV

- Dimensions : modules de 1,33 m2 ; Hauteur : 50 mm - capacité de charge remplie supérieure à 800 t/m² minimum

- Parois incurvées pour absorber la dilatation, pose sans joint de dilatation

- Surface d’enracinement à la base > à 95%

- Garantie 50 ans (selon nos conditions de garantie)

- Echiquier en pavés béton type ECOVEGETAL PAVE

Drain de sécurité : L’usage d’un drain n’est pas obligatoire pour un parking perméable. Les études menées par ECOVEGETAL et les résultats du programme de recherche Roulépur ont montré que les parkings perméables végétalisés avaient une capacité de rétention d’eau très importante, même avec un fond de forme très peu perméable (10-8 à 10-7 m/s).

Géotextile composé d’un filtre en polypropylène non tissé aiguilleté, 200 gr/m². Perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6kN/m, résistance au poinçonnement statique de 1100 N et ouverture de filtration de 90 μ pour la retenue des fines. Pour la mise en œuvre, prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés.

Sous-fondation 40/80

Matériau porteur et drainant assurant la performance mécanique de la sous-fondation de la couche de forme. Concassé non-gélif à 240 cycles. La couche ne peut en aucun cas être inférieure à 20 cm d’épaisseur.

L’entrepreneur devra définir la bonne hauteur de la sous-fondation pour garantir l’infiltration totale des eaux pluviales et la bonne portance du parking.

Grave 0/31,5 qualifiée drainante

Le spectre granulométrique devra respecter le coefficient de perméabilité d’une grave drainante qui est de 10-4. Matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. La grave drainante sera non-gélive à 240 cycles.

Lit de pose

Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10 (idéalement 4/6). Différentes couleurs disponibles selon les régions. (3 cm de lit de pose).

Dalles alvéolaires type ECORASTER BLOXX

Dimensions du module : 1 x 1,33 m - Hauteur : 5 cm. Poids 8,22 kg par m². En PEBD 100% recyclé et recyclable. Capacité de charge remplie 800 t/m². Neutre pour l’environnement. Garantie 50 ans. Les parois avaloirs des ECORASTER BLOXX permettent un coefficient de ruissellement de surface nul.

Pavés béton type PAVES BLOXX

Dimensions 14x14x4,5 cm. Poids 2,12 kg à l’unité. En béton compressé de couleur gris, anthracite ou rouge.

- Mini-golf pavés béton type ECOVEGETAL PAVE

Drain de sécurité : L’usage d’un drain n’est pas obligatoire pour un parking perméable. Les études menées par ECOVEGETAL et les résultats du programme de recherche Roulépur ont montré que les parkings perméables végétalisés avaient une capacité de rétention d’eau très importante, même avec un fond de forme très peu perméable (10-8 à 10-7 m/s).

Géotextile composé d’un filtre en polypropylène non tissé aiguilleté, 200 gr/m². Perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6kN/m, résistance au poinçonnement statique de 1100 N et ouverture de filtration de 90 μ pour la retenue des fines. Pour la mise en œuvre, prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés.

Sous-fondation 40/80

Matériau porteur et drainant assurant la performance mécanique de la sous-fondation de la couche de forme. Concassé non-gélif à 240 cycles. La couche ne peut en aucun cas être inférieure à 20 cm d’épaisseur.

L’entrepreneur devra définir la bonne hauteur de la sous-fondation pour garantir l’infiltration totale des eaux pluviales et la bonne portance du parking.

Grave 0/31,5 qualifiée drainante

Le spectre granulométrique devra respecter le coefficient de perméabilité d’une grave drainante qui est de 10-4. Matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. La grave drainante sera non-gélive à 240 cycles.

Lit de pose

Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie <10 (idéalement 4/6). Différentes couleurs disponibles selon les régions. (3 cm de lit de pose).

Dalles alvéolaires type ECORASTER BLOXX

Dimensions du module : 1 x 1,33 m - Hauteur : 5 cm. Poids 8,22 kg par m². En PEBD 100% recyclé et recyclable. Capacité de charge remplie 800 t/m². Neutre pour l’environnement. Garantie 50 ans. Les parois avaloirs des ECORASTER BLOXX permettent un coefficient de ruissellement de surface nul.

Pavés béton type PAVES BLOXX

Dimensions 14x14x4,5 cm. Poids 2,12 kg à l’unité. En béton compressé de couleur gris, anthracite ou rouge.